| ПАСПОРТ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ПА-СВ-30 |  | Волга-Компаунд |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Партия № |  |  |  |
| Дата |  |  |  |
| Свойство | Стандарт испытаний | Единица измерения | Значение |
| Плотность | ГОСТ 15139 | Кг/м3 | 1,36 |
| Прочность при растяжении | ГОСТ 11262 | МПа | 130 |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 | % | 40 |
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 9550 | МПа | 6900 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза при -40°С | ГОСТ 4647 | кДж/м2 | 40 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза при +20°С | ГОСТ 4647 | кДж/м2 | 45 |
| Показатель текучести расплава (230°С, 2,16кг) | ГОСТ 11645 | г/10мин | - |

Заместитель директора ООО "Волга - Компаунд"